## Slide 1
1
Page
EDAX TEAM
New Project
02/23/2018 3:38:58 PM
Creation:
AK
Author:
New Sample
Sample Name:
Area 1332
Notes:

## Slide 2
2
Page
EDAX TEAM
Selected Area 1
18
327
35.4
50
7.68
123.3
Resolution:(eV)
Amp Time(µs):
Live Time(s):
Takeoff:
Mag:
kV:
Selected Area 1
eZAF Smart Quant Results
Element
Weight %
Atomic %
Net Int.
Error %
Kratio
Z
R
A
F
O K
3.14
8.67
1.77
22.19
0.0162
0.0162
1.2325
0.8818
0.4193
1.0000
MgK
6.75
12.27
4.25
17.92
0.0233
0.0233
1.1436
0.9220
0.3005
1.0033
AlK
0.93
1.53
0.74
76.97
0.0041
0.0041
1.1023
0.9308
0.3975
1.0057
SiK
8.49
13.36
8.78
12.92
0.0503
0.0503
1.1275
0.9393
0.5214
1.0072
S K
0.12
0.17
0.13
92.98
0.0010
0.0010
1.1059
0.9551
0.6993
1.0187
CaK
1.38
1.52
1.26
50.86
0.0150
0.0150
1.0691
0.9829
0.9264
1.0966
FeK
75.03
59.36
29.15
5.14
0.7397
0.7397
0.9577
1.0150
0.9975
1.0320
NiK
4.15
3.12
1.10
52.17
0.0387
0.0387
0.9682
1.0219
0.9265
1.0400