## Slide 1
1
Page
EDAX TEAM
New Project
01/22/2018 5:42:45 PM
Creation:
AK
Author:
New Sample
Sample Name:
Area 1281
Notes:

## Slide 2
2
Page
EDAX TEAM
Selected Area 1
18
327
34.8
50
7.68
123.3
Resolution:(eV)
Amp Time(µs):
Live Time(s):
Takeoff:
Mag:
kV:
Selected Area 1
eZAF Smart Quant Results
Element
Weight %
Atomic %
Net Int.
Error %
Kratio
Z
R
A
F
AlK
0.42
0.68
2.76
46.34
0.0022
0.0022
1.0892
0.9358
0.4717
1.0089
SiK
0.55
0.87
4.63
27.45
0.0038
0.0038
1.1140
0.9442
0.5991
1.0151
S K
34.42
47.41
297.86
4.09
0.3032
0.3032
1.0925
0.9598
0.7963
1.0126
FeK
63.00
49.83
169.02
3.28
0.6062
0.6062
0.9450
1.0186
0.9873
1.0311
NiK
1.61
1.21
3.01
41.18
0.0150
0.0150
0.9551
1.0251
0.9321
1.0438