## Slide 1
1
Page
EDAX TEAM
New Project
01/16/2018 3:55:35 PM
Creation:
AK
Author:
New Sample
Sample Name:
Area 1272
Notes:

## Slide 2
2
Page
EDAX TEAM
EDS Spot 1
18
1633
34.4
50
7.68
123.3
Resolution:(eV)
Amp Time(µs):
Live Time(s):
Takeoff:
Mag:
kV:
EDS Spot 1
eZAF Smart Quant Results
Element
Weight %
Atomic %
Net Int.
Error %
Kratio
Z
R
A
F
O K
39.03
57.88
104.81
7.91
0.1988
0.1988
1.0971
0.9507
0.4641
1.0000
MgK
8.95
8.74
37.58
9.75
0.0422
0.0422
1.0140
0.9864
0.4622
1.0058
AlK
12.14
10.67
57.07
8.66
0.0645
0.0645
0.9765
0.9940
0.5412
1.0064
SiK
12.97
10.96
65.78
8.09
0.0771
0.0771
0.9979
1.0012
0.5926
1.0050
S K
1.03
0.76
5.01
25.23
0.0074
0.0074
0.9773
1.0143
0.7272
1.0119
FeK
25.88
11.00
43.88
8.00
0.2272
0.2272
0.8385
1.0572
1.0041
1.0425