## Slide 1
1
Page
EDAX TEAM
New Project
01/16/2018 3:57:56 PM
Creation:
AK
Author:
New Sample
Sample Name:
Area 1272
Notes:

## Slide 2
2
Page
EDAX TEAM
Selected Area 1
18
1633
34.4
50
7.68
123.3
Resolution:(eV)
Amp Time(µs):
Live Time(s):
Takeoff:
Mag:
kV:
Selected Area 1
eZAF Smart Quant Results
Element
Weight %
Atomic %
Net Int.
Error %
Kratio
Z
R
A
F
S K
37.03
50.60
225.48
4.12
0.3292
0.3292
1.0902
0.9609
0.8053
1.0124
FeK
62.97
49.40
117.25
3.59
0.6027
0.6027
0.9429
1.0194
0.9865
1.0290