## Slide 1
1
Page
EDAX TEAM
New Project
01/16/2018 6:37:59 PM
Creation:
AK
Author:
New Sample
Sample Name:
Area 1276
Notes:

## Slide 2
2
Page
EDAX TEAM
EDS Spot 1
18
1633
35
50
7.68
123.3
Resolution:(eV)
Amp Time(µs):
Live Time(s):
Takeoff:
Mag:
kV:
EDS Spot 1
eZAF Smart Quant Results
Element
Weight %
Atomic %
Net Int.
Error %
Kratio
Z
R
A
F
O K
45.20
60.27
95.82
9.04
0.1721
0.1721
1.0582
0.9689
0.3599
1.0000
SiK
46.84
35.58
342.33
3.43
0.3822
0.3822
0.9602
1.0165
0.8468
1.0036
S K
3.94
2.62
18.31
10.71
0.0257
0.0257
0.9398
1.0287
0.6886
1.0058
FeK
4.02
1.54
7.07
16.23
0.0349
0.0349
0.8040
1.0666
0.9998
1.0812