## Slide 1
1
Page
EDAX TEAM
New Project
01/16/2018 4:01:26 PM
Creation:
AK
Author:
New Sample
Sample Name:
Area 1272
Notes:

## Slide 2
2
Page
EDAX TEAM
EDS Spot 2
18
1633
34.4
50
7.68
123.3
Resolution:(eV)
Amp Time(µs):
Live Time(s):
Takeoff:
Mag:
kV:
EDS Spot 2
eZAF Smart Quant Results
Element
Weight %
Atomic %
Net Int.
Error %
Kratio
Z
R
A
F
O K
23.53
39.10
18.87
12.89
0.0611
0.0611
1.1088
0.9410
0.2341
1.0000
MgK
11.53
12.61
31.68
9.39
0.0607
0.0607
1.0253
0.9776
0.5098
1.0072
SiK
30.83
29.19
107.72
5.85
0.2155
0.2155
1.0093
0.9928
0.6885
1.0058
CaK
15.24
10.11
33.66
6.27
0.1392
0.1392
0.9530
1.0294
0.9310
1.0300
FeK
18.87
8.99
18.69
8.36
0.1651
0.1651
0.8488
1.0519
0.9867
1.0445