## Slide 1
1
Page
EDAX TEAM
New Project
01/06/2018 6:12:04 PM
Creation:
AK
Author:
New Sample
Sample Name:
Area 1251
Notes:

## Slide 2
2
Page
EDAX TEAM
EDS Spot 1
18
327
35.2
50
7.68
123.3
Resolution:(eV)
Amp Time(µs):
Live Time(s):
Takeoff:
Mag:
kV:
EDS Spot 1
eZAF Smart Quant Results
Element
Weight %
Atomic %
Net Int.
Error %
Kratio
Z
R
A
F
O K
39.67
53.01
389.44
7.20
0.1908
0.1908
1.0629
0.9693
0.4526
1.0000
MgK
32.68
28.74
680.29
5.47
0.1986
0.1986
0.9806
1.0030
0.6169
1.0045
SiK
20.26
15.43
399.38
5.63
0.1218
0.1218
0.9644
1.0168
0.6213
1.0032
FeK
7.39
2.83
47.67
6.30
0.0644
0.0644
0.8075
1.0667
1.0041
1.0738