## Slide 1
1
Page
EDAX TEAM
New Project
01/06/2018 6:31:11 PM
Creation:
AK
Author:
New Sample
Sample Name:
Area 1253
Notes:

## Slide 2
2
Page
EDAX TEAM
EDS Spot 1
18
327
35.2
50
7.68
123.3
Resolution:(eV)
Amp Time(µs):
Live Time(s):
Takeoff:
Mag:
kV:
EDS Spot 1
eZAF Smart Quant Results
Element
Weight %
Atomic %
Net Int.
Error %
Kratio
Z
R
A
F
O K
36.70
55.04
202.39
9.23
0.1165
0.1165
1.0910
0.9504
0.2910
1.0000
MgK
10.87
10.72
158.78
7.56
0.0545
0.0545
1.0083
0.9862
0.4941
1.0060
AlK
1.40
1.24
22.06
12.30
0.0076
0.0076
0.9710
0.9938
0.5561
1.0104
SiK
21.33
18.22
400.79
5.21
0.1436
0.1436
0.9923
1.0009
0.6745
1.0059
CaK
11.89
7.12
146.85
3.74
0.1090
0.1090
0.9364
1.0361
0.9473
1.0336
FeK
17.82
7.66
97.32
4.22
0.1544
0.1544
0.8335
1.0570
0.9936
1.0464