## Slide 1
1
Page
EDAX TEAM
New Project
01/06/2018 6:32:51 PM
Creation:
AK
Author:
New Sample
Sample Name:
Area 1253
Notes:

## Slide 2
2
Page
EDAX TEAM
EDS Spot 2
18
327
35.2
50
7.68
123.3
Resolution:(eV)
Amp Time(µs):
Live Time(s):
Takeoff:
Mag:
kV:
EDS Spot 2
eZAF Smart Quant Results
Element
Weight %
Atomic %
Net Int.
Error %
Kratio
Z
R
A
F
C K
33.78
63.09
7.80
13.96
0.1084
0.1084
1.1621
0.9085
0.2762
1.0000
O K
8.70
12.20
3.86
17.32
0.0245
0.0245
1.1141
0.9322
0.2528
1.0000
MgK
3.09
2.85
2.97
19.09
0.0112
0.0112
1.0317
0.9696
0.3521
1.0025
SiK
1.64
1.31
2.57
21.73
0.0101
0.0101
1.0162
0.9851
0.6028
1.0066
CaK
0.57
0.32
0.70
64.84
0.0058
0.0058
0.9613
1.0229
0.9662
1.0839
FeK
36.81
14.79
19.39
5.94
0.3391
0.3391
0.8579
1.0469
1.0077
1.0654
CuK
15.41
5.44
4.42
12.64
0.1305
0.1305
0.8209
1.0501
0.9788
1.0540