## Slide 1
1
Page
EDAX TEAM
New Project
01/06/2018 6:37:47 PM
Creation:
AK
Author:
New Sample
Sample Name:
Area 1253
Notes:

## Slide 2
2
Page
EDAX TEAM
EDS Spot 4
18
327
35.2
50
7.68
123.3
Resolution:(eV)
Amp Time(µs):
Live Time(s):
Takeoff:
Mag:
kV:
EDS Spot 4
eZAF Smart Quant Results
Element
Weight %
Atomic %
Net Int.
Error %
Kratio
Z
R
A
F
O K
26.91
45.16
208.45
8.15
0.1282
0.1282
1.1234
0.9356
0.4241
1.0000
MgK
16.21
17.90
201.47
7.89
0.0738
0.0738
1.0394
0.9726
0.4362
1.0043
AlK
2.15
2.14
28.02
11.37
0.0103
0.0103
1.0012
0.9806
0.4763
1.0073
SiK
16.47
15.74
263.20
6.19
0.1008
0.1008
1.0234
0.9881
0.5946
1.0055
S K
1.38
1.15
20.77
13.93
0.0100
0.0100
1.0026
1.0019
0.7139
1.0130
CaK
0.94
0.63
11.34
18.54
0.0090
0.0090
0.9669
1.0254
0.9330
1.0630
CrK
0.51
0.26
4.45
43.55
0.0055
0.0055
0.8674
1.0430
0.9909
1.2657
FeK
34.06
16.38
180.18
3.27
0.3054
0.3054
0.8619
1.0488
1.0000
1.0405
NiK
1.38
0.63
5.22
36.33
0.0123
0.0123
0.8691
1.0516
0.9701
1.0556