## Slide 1
1
Page
EDAX TEAM
New Project
01/06/2018 6:41:03 PM
Creation:
AK
Author:
New Sample
Sample Name:
Area 1253
Notes:

## Slide 2
2
Page
EDAX TEAM
EDS Spot 6
18
327
35.2
50
7.68
123.3
Resolution:(eV)
Amp Time(µs):
Live Time(s):
Takeoff:
Mag:
kV:
EDS Spot 6
eZAF Smart Quant Results
Element
Weight %
Atomic %
Net Int.
Error %
Kratio
Z
R
A
F
O K
3.86
11.26
15.90
11.77
0.0201
0.0201
1.2433
0.8751
0.4197
1.0000
MgK
2.89
5.55
12.36
15.07
0.0093
0.0093
1.1540
0.9155
0.2789
1.0029
AlK
0.14
0.24
0.80
81.29
0.0006
0.0006
1.1124
0.9244
0.3888
1.0051
SiK
3.34
5.56
25.08
10.62
0.0198
0.0198
1.1379
0.9330
0.5161
1.0075
S K
3.43
4.99
28.26
8.65
0.0280
0.0280
1.1162
0.9489
0.7191
1.0173
CaK
1.26
1.47
8.38
14.87
0.0137
0.0137
1.0794
0.9773
0.9255
1.0877
CrK
3.41
3.06
17.37
10.73
0.0442
0.0442
0.9716
1.0009
0.9861
1.3535
FeK
70.95
59.33
203.00
3.15
0.7086
0.7086
0.9676
1.0104
0.9920
1.0406
NiK
10.73
8.54
20.90
9.77
0.1011
0.1011
0.9786
1.0178
0.9268
1.0386