## Slide 1
1
Page
EDAX TEAM
New Project
01/06/2018 6:14:28 PM
Creation:
AK
Author:
New Sample
Sample Name:
Area 1252
Notes:

## Slide 2
2
Page
EDAX TEAM
EDS Spot 1
18
327
35.2
50
7.68
123.3
Resolution:(eV)
Amp Time(µs):
Live Time(s):
Takeoff:
Mag:
kV:
EDS Spot 1
eZAF Smart Quant Results
Element
Weight %
Atomic %
Net Int.
Error %
Kratio
Z
R
A
F
FeK
85.59
87.11
48.51
3.71
0.8928
0.8928
1.0052
0.9980
0.9986
1.0391
CuK
14.41
12.89
4.37
10.10
0.1358
0.1358
0.9673
1.0102
0.9316
1.0462