## Slide 1
1
Page
EDAX TEAM
New Project
01/06/2018 6:16:27 PM
Creation:
AK
Author:
New Sample
Sample Name:
Area 1252
Notes:

## Slide 2
2
Page
EDAX TEAM
EDS Spot 2
18
327
35.2
50
7.68
123.3
Resolution:(eV)
Amp Time(µs):
Live Time(s):
Takeoff:
Mag:
kV:
EDS Spot 2
eZAF Smart Quant Results
Element
Weight %
Atomic %
Net Int.
Error %
Kratio
Z
R
A
F
O K
36.14
53.25
240.33
8.26
0.1495
0.1495
1.0895
0.9534
0.3796
1.0000
MgK
16.73
16.22
232.47
7.18
0.0861
0.0861
1.0067
0.9889
0.5087
1.0054
AlK
4.06
3.54
55.96
9.27
0.0209
0.0209
0.9694
0.9964
0.5270
1.0084
SiK
19.41
16.29
314.54
5.80
0.1218
0.1218
0.9906
1.0035
0.6303
1.0047
CaK
4.26
2.50
48.73
7.98
0.0391
0.0391
0.9346
1.0382
0.9411
1.0432
FeK
19.41
8.19
98.62
4.18
0.1690
0.1690
0.8318
1.0586
0.9998
1.0473