## Slide 1
1
Page
EDAX TEAM
New Project
01/06/2018 6:26:11 PM
Creation:
AK
Author:
New Sample
Sample Name:
Area 1252
Notes:

## Slide 2
2
Page
EDAX TEAM
EDS Spot 7
18
327
35.2
50
7.68
123.3
Resolution:(eV)
Amp Time(µs):
Live Time(s):
Takeoff:
Mag:
kV:
EDS Spot 7
eZAF Smart Quant Results
Element
Weight %
Atomic %
Net Int.
Error %
Kratio
Z
R
A
F
O K
12.72
28.30
39.22
9.42
0.0622
0.0622
1.1903
0.9021
0.4112
1.0000
MgK
9.13
13.36
36.11
10.98
0.0341
0.0341
1.1036
0.9413
0.3378
1.0036
AlK
1.62
2.14
7.77
17.75
0.0074
0.0074
1.0635
0.9499
0.4258
1.0061
SiK
10.92
13.84
66.26
8.33
0.0655
0.0655
1.0876
0.9580
0.5475
1.0067
S K
0.39
0.44
2.44
58.17
0.0030
0.0030
1.0663
0.9732
0.7076
1.0172
CaK
2.14
1.90
10.85
20.06
0.0222
0.0222
1.0300
0.9995
0.9306
1.0847
FeK
60.66
38.67
131.57
3.58
0.5755
0.5755
0.9209
1.0285
0.9983
1.0322
CuK
2.42
1.36
2.91
60.72
0.0215
0.0215
0.8827
1.0352
0.9541
1.0562