## Slide 1
1
Page
EDAX TEAM
New Project
01/06/2018 6:28:18 PM
Creation:
AK
Author:
New Sample
Sample Name:
Area 1252
Notes:

## Slide 2
2
Page
EDAX TEAM
EDS Spot 8
18
327
35.2
50
7.68
123.3
Resolution:(eV)
Amp Time(µs):
Live Time(s):
Takeoff:
Mag:
kV:
EDS Spot 8
eZAF Smart Quant Results
Element
Weight %
Atomic %
Net Int.
Error %
Kratio
Z
R
A
F
C K
13.08
34.54
11.32
13.96
0.0349
0.0349
1.2307
0.8783
0.2167
1.0000
O K
7.34
14.56
21.77
11.75
0.0306
0.0306
1.1811
0.9028
0.3532
1.0000
MgK
3.63
4.73
15.18
14.09
0.0127
0.0127
1.0952
0.9421
0.3191
1.0030
AlK
0.51
0.60
2.76
40.50
0.0023
0.0023
1.0555
0.9506
0.4318
1.0053
SiK
4.06
4.59
28.23
9.93
0.0247
0.0247
1.0794
0.9588
0.5599
1.0074
S K
0.59
0.58
4.34
25.80
0.0048
0.0048
1.0585
0.9739
0.7504
1.0189
CaK
0.93
0.74
5.47
28.11
0.0099
0.0099
1.0226
1.0002
0.9467
1.0974
CrK
1.66
1.01
7.59
18.62
0.0215
0.0215
0.9192
1.0211
0.9948
1.4130
FeK
65.28
37.08
158.87
3.21
0.6161
0.6161
0.9145
1.0290
1.0002
1.0317
NiK
2.91
1.57
4.89
19.61
0.0263
0.0263
0.9237
1.0342
0.9382
1.0413