## Slide 1
1
Page
EDAX TEAM
New Project
01/06/2018 6:22:02 PM
Creation:
AK
Author:
New Sample
Sample Name:
Area 1252
Notes:

## Slide 2
2
Page
EDAX TEAM
EDS Spot 5
18
327
35.2
50
7.68
123.3
Resolution:(eV)
Amp Time(µs):
Live Time(s):
Takeoff:
Mag:
kV:
EDS Spot 5
eZAF Smart Quant Results
Element
Weight %
Atomic %
Net Int.
Error %
Kratio
Z
R
A
F
C K
15.85
26.37
35.22
12.68
0.0325
0.0325
1.1088
0.9441
0.1851
1.0000
O K
34.50
43.08
296.09
8.44
0.1249
0.1249
1.0608
0.9661
0.3412
1.0000
MgK
15.88
13.05
322.99
6.75
0.0811
0.0811
0.9793
1.0002
0.5195
1.0044
AlK
1.53
1.13
30.97
9.92
0.0078
0.0078
0.9429
1.0074
0.5402
1.0073
SiK
13.27
9.44
322.88
5.45
0.0848
0.0848
0.9634
1.0141
0.6595
1.0048
S K
0.32
0.20
7.21
25.67
0.0024
0.0024
0.9431
1.0265
0.7712
1.0117
CaK
0.38
0.19
6.41
29.69
0.0035
0.0035
0.9084
1.0469
0.9598
1.0556
FeK
18.27
6.54
134.33
3.57
0.1561
0.1561
0.8079
1.0652
1.0076
1.0496